	[image: image1.png]1,
e s
o

i
TR




	骏马化纤股份有限公司

张家港骏马涤纶制品有限公司
	文件编号：
	JM/TS-TE-45-2024

	
	
	版本状态：
	D/1

	
	原辅材料技术标准
	生效日期：
	2024-07-03

	
	
	页码/页数：
	1/3



圆片/瓦楞纸板
1  范围

本标准规定了圆片和瓦楞纸的术语、定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于外包装用圆片和瓦楞纸板。
2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 6544—2008  包装材料  瓦楞纸板
3  术语、定义

3.1 圆片/瓦楞纸板
圆片/瓦楞纸板经过起楞加工后形成有规律且永久性波纹的纸。

3.2 圆片/瓦楞纸板
由一层或多层瓦楞纸粘合在若干层纸或纸板之间，用于制造瓦楞纸箱的一种复合纸板。

3.3 圆片/瓦楞纸板为单瓦楞纸板（三层瓦楞纸板）

由两层纸或纸板和一层瓦楞纸粘合而成的瓦楞纸板。

4  技术要求

4.1  材料应符合GB/T 13024 的规定。

4.2  瓦楞原（或芯）纸应符合GB/T 13023的规定。

4.3  采用淀粉粘合剂或其他具有同等效果的粘合剂。

4.4  圆片/瓦楞纸板的交货水分应不大于14%。

4.5  圆片/瓦楞纸板的外观：表面应平整、清洁，不许有缺材、薄边，切边应整齐，粘合牢固，其脱胶部分之和每平方米不大于20cm2。

4.6  圆片/瓦楞纸板尺寸按车间申报要求申报。（常用规格如下）
	圆片尺寸
	外径
	36cm
	60-135cm（每5cm一个规格）
	偏差：

±0.5cm

	
	内径
	17.5cm
	17.5cm
	

	瓦楞纸板尺寸
	长
	2.8m
	3.1m
	3.4m
	3.7m
	4.0m
	4.1m
	4.4m
	偏差：

±1.0cm

	
	宽
	1.6m
	1.6m
	1.6m
	1.6m
	1.6m
	1.6m
	1.6m
	


5  纸板要求：平方米克重≥250 g/m2；瓦楞均为C型。

6  纸质要求：边压强度≥2.0kN/m；耐破强度≥450kPa。
7  试验方法：按GB/T 6544—2008  包装材料 瓦楞纸板 规定执行。

8  检验规则：入厂检测水分、尺寸和克重。每批抽测2-3片。
9  标志、包装、运输、贮存

9.1  产品的包装和标志按GB/T 10342 的要求或由供需双方商定。

9.2  运输时必须用带蓬、防雨、防潮、洁净的运输工具。

9.3  存放地点应保持通风干燥，远离火源，长期堆码应高于地面100mm。要避免雨淋、暴晒和污染，并严禁大型物品挤压。

9.4  产品出厂后贮存期一般不超过半年。

	编 制：
	审 核：
	批 准：

	日 期：
	日 期：
	日 期：


