	[image: image1.png]1,
e s
o

i
TR




	骏马化纤股份有限公司

张家港骏马涤纶制品有限公司
	文件编号：
	JM/TS-TE-38-2023

	
	
	版本状态：
	B/1

	
	原辅材料技术标准
	生效日期：
	2023-12-25

	
	
	页码/页数：
	1/1



	编 制：
	审 核：
	批 准：

	日 期：2023-12-25
	日 期：2023-12-25
	日 期：2023-12-25


粘胶纤维本色纱线

范围[image: image2.png]



本标准规定了粘胶纤维本色纱线（粘胶纤维为棉型纤维）产品的分类、要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

引用标准：FZ/T 12003-2006

技术要求

	序号
	项目
	控制标准
	备注

	1
	线密度
	28～30tex
	百米标准干燥重量g/100m,2.478

～2.655，公定回潮率13.0%

	2
	百米重量变异系数CV  %
	≤2
	

	3
	百米重量偏差  %
	±2.0
	

	4
	单纱强力  N
	＞4.5
	

	5
	强力变异系数CV  %
	≤9
	

	6
	断裂伸长率  %
	13.5±1
	

	7
	条干均匀度CV  %
	≤11.5
	

	8
	CVb
	≤3
	

	9
	捻系数
	330±15
	

	10
	千米细节（-40%）
	＜1
	

	11
	千米细节（-50%）
	＜0.5
	

	12
	千米粗节（+35%）
	＜14
	

	13
	千米粗节（+50%）
	＜3
	

	14
	千米棉结（+200%）
	＜10
	

	15
	十万米纱疵（十四级）
	5以下
	

	16
	干热收缩率  %
	≤2
	（200℃×2min×1g）

	17
	纸管端颜色
	本色
	

	注
	1、4、9、16、17项为入厂检测项目，其作项目为参考项，如有必要时进行检测


4. 试验方法：按FZ/T12003-2006。

5. 检验规则: 按FZ/T1007执行。

6. 包装标志贮存：按FZ/T1008规定。

[image: image3.jpg]


7. 其它：每批产品应附质量检验单，产品不得沾油污，运输车辆切忌与油类混装。

[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]%037 0



