	[image: image1.png]1,
e s
o

i
TR




	骏马化纤股份有限公司
	文件编号：
	JM/TS-TE-10-2023

	
	
	版本状态：
	C/1

	
	原辅材料技术标准
	生效日期：
	2023-12-25

	
	
	页码/页数：
	1/3



涤棉纱

1  范围

本标准规定了涤纶（棉型短纤维）与棉混纺，普梳涤与棉各种混纺比例本色纱线产品[image: image2.png]


的分类、标识、要求、试验方法、检验规则和标志、包装。

本标准适用于鉴定环锭机制普梳涤与棉混纺本色纱线（包括织布用纱和针织用纱）的品质，不适用于鉴定特种用途普梳涤与棉混纺本色纱线的品质。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

FZ/T12005-2011 普梳涤与棉混纺本色纱线

GB/T 3916  纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定
GB/T 2910.11  纺织品  定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法）
GB/T 398  棉本色纱线
FZ/T 10007  棉及化纤纯纺、混纺本色纱线检验规则
FZ/T 10008  棉及化纤纯纺、混纺本色纱线标志和包装
3  产品分类、标识

3.1  普梳涤与棉混纺本色纱线分类
3.1.1  普梳涤与棉混纺本色纱线产品以不同混纺比例和线密度分类。
3.1.2  普梳涤与棉混纺本色纱线的线密度以1000m纱线在公定回潮率时的重量（g）表示，单位为特克斯（tex），其公称线密度的100m标准质量和标准干燥质量应按FZ/T12005-2011附录A计算确定。
3.2  普梳涤与棉混纺本色纱线标识
3.2.1  普梳涤与棉混纺本色纱线的原料代号，涤纶为T，棉为C。

3.2.2  普梳涤棉混纺本色纱线，混用比例在50%及以上，混纺比以涤纶的净干含量/棉的净干含量表示，线密度以特克斯（tex）为基本单位。

示例：普梳涤棉混纺本色纱线线密度为13tex，含量为涤纶65%，棉35%，应写为T/C 65/35 13tex。

3.2.3  普梳涤棉混纺本色纱线，混用比例在50%及以下，混纺比以涤纶的净干含量/棉的净干含量表示，线密度以特克斯（tex）为基本单位。

示例：普梳涤棉混纺本色纱线线密度为13tex，含量为涤纶45%，棉55%，应写为C/T 55/45 13tex。

4  要求

4.1  普梳涤棉混纺本色纱线（涤纶含量在60%及以上）的技术要求

	线密度/tex（英制支数）
	单纱断裂强度/（cN/tex）
	线密度偏差率/%
	捻系数

	17~20（35~29）
	15.8
	±2.5
	350±15

	21~24（28~24）
	16.2
	±2.5
	

	25~30  (23~19)
	16.2
	±2.5
	


4.2  纤维含量偏差

普梳涤与棉混纺本色纱线的纤维含量允许偏差为1.5%，例如T/C 63/35 普梳涤棉混纺本色纱线，则允许含量为：63.5%-66.5%涤纶，36.5%-33.5%棉。
5  试验方法

5.1  试验条件

各项试验应在各方法标准规定的标准条件下进行。
5.2  取样方法：每批≤10吨，任意抽取10包，每包取1只， 共10只筒管。每批>10吨，每增加1吨，再增加1只筒管，依次类推。

5.3  单纱（线）断裂强度及单纱（线）断裂强力变异系数试验

按GB/T 3916规定执行。

5.4  纤维含量偏差试验

按GB/T 2910.11执行，纤维含量结果按净干质量百分率表示。

5.9  纱线成包净重

按GB/T 398 规定执行

6  检验规则

按照FZ/T 10007规定执行。

7  标志、包装

按照FZ/T 10008规定执行。

8、验收标准（目前使用为21支）：

   1、断裂强力：＞6.5N；

2、伸长：9±2 %
   3、捻系数：350±15；

   4、线密度：27—30TEX;

干热收缩率160℃2分钟5g：<3%
纸管端/纸管颜色：黑色或黑色与本色网格
涤含量：65±1.5%
注：1、2、5、6项为主要检测项目，一项不合格即不合格。其作项目为参考项。
	编 制：
	审 核：
	批 准：

	日 期：2023-12-25
	日 期：2023-12-25
	日 期：2023-12-25


[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]%037 0



