	[image: image1.jpg]



	骏马化纤股份有限公司

张家港骏马涤纶制品有限公司
	文件编号：
	JM/TS-TE-34-2023

	
	
	版本状态：
	C/1

	
	原辅材料技术标准
	生效日期：
	2023-12-25

	
	
	页码/页数：
	3/3



售丝用蜂窝纸垫板
1、范围

  本标准规定了蜂窝纸垫板的定义、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。

  本标准适用于未经特殊加工处理的蜂窝纸板的生产、使用和检验。经增强、防潮、防火、防静电等特殊加工处理的蜂窝纸板可参照执行。[image: image9.png]1,
e s
o

i
TR




2、引用标准

  BB/T 0016—1999 包装材料 蜂窝纸板

3、定义

  本标准采用下列定义。

3.1  蜂窝纸板  honeycomb fibreboard

由两层面纸与中间蜂窝纸芯胶粘而成的纸板。

3.2  面纸  face honeycomb fibreboard

蜂窝纸板夹层结构的外层纸板。

3.3  蜂窝纸芯  honeycomb core

由多条纸或纸板通过胶接、拉伸等工艺形成的连续蜂巢状芯材。

4、要求

4.1  材料

4.1.1  芯纸与面纸

生产蜂窝纸板使用的芯纸应符合GB/T 13023的规定，面纸应符合GB/T 13024的规定。按供需双方也可以使用再生牛皮纸、茶板纸，但其主要技术指标应符合表1的要求。

表1  芯纸、面纸的主要技术指标

	材料

名称
	定量

g/m2
	耐破度

kPa
	伸缩性

%
	撕裂度

mN
	施胶度

mm
	水份

%
	平滑度

s

	再生牛皮纸
	≥80
	≥0.7
	≤4
	≥2500
	≥0.8
	11±3
	5

	茶板纸
	≥120
	≥0.9
	≤4
	≥3700
	
	
	


4.1.2  粘合剂

生产蜂窝纸板应使用符合下列要求的粘合剂：

a）初粘力好，粘接力强，剥离强度不小于4N/25mm。

b）干燥速度快。HR＜90%，初干（1~3）min。

c）酸碱度pH值应在7~8之间，无毒、无味、无腐蚀。

4.2  尺寸

蜂窝纸板长度、幅面宽度、厚度及蜂窝边长的尺寸一般应根据蜂窝纸板使用情况、性能参数要求等，从蜂窝纸板尺寸系列中选取，蜂窝纸板的尺寸系列见表2。特殊情况时，可由订货合同规定。

     表2  蜂窝纸板尺寸系列 

	项目
	单位
	指标

	厚度
	mm
	35±3
	20/50±3
	50±3

	长度
	mm
	1072±10
	1200±10
	1190±10
	1240±10
	1240±10
	1140±10
	1140±10
	1190±10

	宽度
	mm
	1072±10
	980±10
	1063±10
	1000±10
	1240±10
	1140±10
	1140±10
	1063±10

	开孔数量
	/
	16
	20
	23
	20
	16
	16
	16
	23

	开孔直径
	mm
	90±1
	130±1
	115±1

	用途
	
	锦纶纺丝用
	涤纶纺丝用
	锦纶66纺丝用


4.3  尺寸公差

4.3.1  蜂窝纸板长度和宽度的公差为±10mm。

4.3.2  蜂窝纸板厚度的公差为±2mm。

4.3.3  蜂窝边长：10mm的公差为±0.5mm，12mm的公差为±0.8mm。

4.4  工艺

4.4.1  孔径比（i）

为保证蜂窝纸板的结构强度，蜂窝纸芯的拉伸程度应尽量充分，使蜂窝内径接近最大值，孔径比（i）一般不得小于0.6，并应保证各蜂窝形状规整、分布均匀。

4.4.2  涂胶

蜂窝纸板及纸芯的各接触面的涂胶应均匀充分，粘接牢固，每平方米蜂窝纸板脱胶部分之和不大于20cm2。

4.4.3  固化

蜂窝纸芯固化时，一般在纸芯拉伸状态进行。固化时，可采用浸润、雾化或喷淋等方法，有效固化面积一般不小于80%。

4.5  物理机械性能

4.5.1  含水率

蜂窝纸板含水率为（14±4）%。

4.5.2  平压强度

蜂窝纸板的平压强度值不应低于表3的规定。

          表3  蜂窝纸板平压强度          kPa

	纸板厚度，mm
	蜂窝边长，mm

	
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20

	5
	300
	248
	218
	198
	184
	173
	165
	158

	8
	296
	246
	216
	196
	181
	170
	162
	155

	10
	290
	240
	210
	190
	175
	164
	155
	150

	15
	286
	236
	205
	185
	170
	160
	152
	145

	20
	280
	230
	200
	180
	165
	155
	145
	140

	30
	277
	227
	197
	177
	162
	152
	143
	136

	40
	275
	225
	195
	175
	160
	150
	141
	134


4.5.3  静态弯曲强度

    蜂窝纸板的静态弯曲强度值不应低于表4的规定。

       表4  蜂窝纸板静态弯曲强度          N·m

	纸板厚度，mm
	蜂窝边长，mm

	
	6
	8
	10
	12
	14
	16
	18
	20

	5
	30.0
	29.5
	29.0
	28.5
	28.0
	27.5
	27.0
	26.5

	8
	34.5
	34.0
	33.5
	33.0
	32.5
	32.0
	31.5
	31.0

	10
	39.0
	38.5
	38.0
	37.5
	37.0
	36.5
	36.0
	35.5

	15
	50.0
	49.5
	49.0
	48.5
	48.0
	47.5
	47.0
	46.5

	20
	61.0
	60.5
	60.0
	59.5
	59.0
	58.5
	58.0
	57.5

	30
	83.5
	83.0
	82.5
	82.0
	81.5
	81.0
	80.5
	80.0

	40
	105.5
	104.0
	102.5
	101.0
	99.5
	98.0
	96.5
	95.0


4.5.4  容量

    为保证蜂窝结构规整，蜂窝纸板的容量值应控制在容量上、下限值之间。

4.5.5  剥离强度

    蜂窝纸板各粘接部分的剥离强度不低于250N/m。

4.6  外观质量

4.6.1  蜂窝纸板表面应清洁，不得有明显的脏污（油污、水渍、斑纹、粘痕等缺陷）。

4.6.2  蜂窝纸板切边应齐整，无毛刺，切断口表面裂损宽度不得超过8mm。

4.6.3  蜂窝纸板表面平整，每米长的单张蜂窝纸板纵、横方向翘曲不得大于20mm。

4.6.4  蜂窝纸板表面不允许有裂纹、破洞、薄边、边角缺损、边角松软和折裂等现象。

5、试验方法

按BB/T 0016—1999包装材料  蜂窝纸板标准执行。

6、检验规则

入厂不作检测，必要时进行检测

7、包装、标志、运输、贮存

7.1  蜂窝纸板出厂包装的方式和要求由供需双方商定。

7.2  包装标志应符合有关标准规定或订货合同规定。

7.3  蜂窝纸板在运输的过程中应避免雨雪、曝晒和污染。不得采用应损蜂窝纸板质量的运输、装卸方式及工具。

7.4  蜂窝纸板应贮存在通风干燥的库房内，底层离地面高度不少于150mm。短期露天存放时，必须有良好的苫、垫等防护措施。

8.0 规格尺寸
1、锦纶10kg-16F蜂窝纸垫板（1072mm*1072mm）
[image: image13.jpg]5 4




要求：长宽偏差10mm以内，厚度偏差3mm以内。
2、锦纶7kg-20F蜂窝纸垫板（1200mm*980mm）
[image: image2.jpg]



要求：长宽偏差10mm以内，厚度偏差3mm以内。
3、锦纶7kg-23F蜂窝纸垫板（1190mm*1063mm）
[image: image3.png]35

1062.7





要求：长宽偏差10mm以内，厚度偏差3mm以内。
4、高模15kg-16F蜂窝纸垫板（1240mm*1240mm）
[image: image4.png][I

1T

OO0
OO0 0

@@@@:

400





要求：长宽偏差10mm以内，厚度偏差3mm以内。
5、高模7kg-20F蜂窝纸垫板（1240mm*1000mm）
[image: image5.png]720
1000

20/50





要求：长宽偏差10mm以内，厚度偏差3mm以内。
6、高模10kg-16F蜂窝纸垫板（1140mm*1140mm）
[image: image6.png]T

\J\J\J

- @-.-@%w

rc

iee





要求：长宽偏差10mm以内，厚度偏差3mm以内。
7、锦纶66
  4.2kg六头/7kg四头23F蜂窝纸（1190mm*1063mm）
[image: image7.png]1063





要求：长宽偏差10mm以内，厚度偏差3mm以内。
8、锦纶66
 6.2kg六头/10kg四头16F蜂窝纸（1140mm*1140mm）
[image: image8.png]1140

280

O

O

O
o O O O





要求：长宽偏差10mm以内，厚度偏差3mm以内。
[image: image10.png]



	编 制：
	审 核：
	批 准：

	日 期：2023-12-25
	日 期：2023-12-25
	日 期：2023-12-25


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


